¿Cómo obtener una tensión proporcional al flujo magnético, en un transformador?

Esta información es útil cuando se desea, por ejemplo, visualizar la forma de onda del lazo de histéresis magnética en un transformador.

Reference: A.J. Ellison, "Generalized Electric Machine", Ed. George G. Harrap and Co., London – Toronto, First Published 1967,

( Biblioteca UBB: 6213104 2 El 59 )

En la figura, debe cumplirse que :

R>> 1/w C

Siendo w = menor frecuencia angular presente en el circuito.

Se tiene:

Vi(t) = vo(t) + I(t)· R

Donde Vi(t) es un voltaje proveniente del secundario de un transformador, es decir, aproximadamente igual a la tensión secundaria inducida, cumpliéndose además que

I(t) = vi(t)/R

Vo(t) = (1/C) * ∫ (vi(t)/R)dt

Vo(t) = (1/RC) * ∫ vi(t)dt

pero

Vi(t) = N2 * (d /dt)

siendo =flujo magnético en Weber,

luego

Vo(t) = (N2/RC) * 

Entonces, el voltaje de salida  Vo(t), presente en los bornes del condensador, es proporcional al flujo magnético , siendo  (N2/RC) la constante de proporcionalidad, y donde N2 es el Nº de espiras del devanado secundario del transformador.

De acuerdo a lo anterior, la visualización en osciloscopio de la señal Vo (t), nos muestra también, en forma proporcional, la forma de onda del flujo magnético como función del tiempo.

Asignando barrido externo al osciloscopio, e ingresando como variable independiente una señal de voltaje proporcional a la corriente de vacío del transformador ( eje x ), es posible visualizar la forma del lazo de histéresis del Fe.

Para fines prácticos, esta señal de voltaje se obtiene como una pequeña caida de tensión, provocada por la misma corriente de vacío al circular sobre una resistencia de muy pequeño valor óhmico ( del orden de 1 Ohm, o menos), puesta en serie con el devanado primario del transformador. Esta muestra de voltaje, se aplica como barrido horizontal del osciloscopio.

En rigor, y a causa de las pérdidas magneticas, la corriente de vacío o de excitación del transformador difiere ligeramente de la corriente magnetizante , pero el resultado es satisfactorio.

Debe tenerse en cuenta que la resistencia R (en serie con C) a utilizar debe ser de magnitud mucho mayor que la reactancia capacitiva correspondiente al condensador, para la frecuencia del sistema.

El siguiente circuito se propone para visualizar, mediante osciloscopio, el lazo de histéresis del núcleo de un transformador de 1 kVA, 220/110 Volt:

siendo

R1 = Reóstato de 39 Ohm, 4 A (Señal de tensión proporcional a la corriente magnetizante)

R2 = Resistencia de 330 kOhm, 1/2 Watt

C = Condensador de 0.1 microfaradios, 600 Volt (Señal de tensión proporcional al flujo magnético)

Comentario: Como las puntas de prueba del osciloscopio tienen uno de sus extremos puesto internamente a tierra, basta con utilizar solo una de las tierras de dichas puntas de prueba.